Załącznik nr 1 do umowy nr UM/….…..-W/UB/….…../WEI/….…./………. z dnia ……………. r.

WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

- Wstęp

- Przedmiot Warunków Wykonania Robót zwanych dalej WWR.

Przedmiotem WWR są wymagania techniczne dotyczące wykonywania i odbioru  konserwacji pasów drogowych wykonanych z nawierzchni bitumicznych.

- Zakres stosowania WWR.

WWR są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.

- Ogólne wymagania dotyczące robót wymienionych w pkt 1.

  - Zasadą ogólną jest aby naprawić nawierzchnię, takim samym rodzajem masy, z jakiej jest ułożona naprawiana nawierzchnia i w miarę możliwości z takich samych materiałów 
o podobnym składzie.

  - Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z WWR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

  - Miejsca remontu w terenie wskazuje Wykonawcy przedstawiciel Zamawiającego, który jednocześnie uzgadnia technologię robót oraz średnią ilość masy niezbędnej do wbudowania w ubytku, w stosunku do całej powierzchni zleconych robót oraz ustala termin wykonania częściowego zakresu robót.

- Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę następuje w momencie oznakowania zajęcia pasa drogowego dla wykonania robót, a zakończenie z chwilą oczyszczenia terenu i demontażu oznakowania.

- Wykonawca ma obowiązek wypełnienia ubytku masą bitumiczną po wycięciu ubytku nie później niż zadeklarowany czas rozpoczęcia robót podany w ofercie nie przekraczający 
… dnia/dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może dodatkowo zlecić pilne remonty, zagrażające Bezpieczeństwu Ruchu Kołowego i Pieszego (np. głębokie ubytki sięgające podbudowy drogi). Remonty te muszą być zrealizowane  w ciągu 2 godz., od otrzymania zlecania, a zabezpieczenie miejsc zagrożonych powinno zostać wykonane niezwłocznie po 
otrzymanym zgłoszeniu.  Zgłoszenia Zamawiający dokonuje protokolarnie na miejscu remontu, telefonicznie,  e-mailowo lub  ustnie przez przedstawicieli Zamawiającego.

- Warunki prowadzenia robót

- Warunki atmosferyczne:

W okresie letnim przy ciepłej i suchej pogodzie roboty mogą być wykonywane przy użyciu wszystkich rodzajów lepiszczy na gorąco przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 50C.

W temperaturze niższej niż 50C ale nie niższej niż – 50C remont może być przeprowadzony specjalnymi gotowymi masami produkowanymi na zimno wg wskazań producenta lub asfaltem lanym, przy suchym podłożu.

- Przygotowanie nawierzchni do remontu:

Uszkodzone miejsca wycina się do głębokości wyboju, nadając wycięciu pionowe ścianki 
i regularne kształty, następnie oczyszcza z kurzu, zanieczyszczeń i niezwiązanych ziaren kruszywa, a w razie potrzeby uzupełnienie kruszywem i zagęszczenie.

Po oczyszczeniu i osuszeniu miejsca naprawionego, jego dno i ścianki należy skropić bitumem (asfaltem na gorąco za pomocą skrapiarki ręcznej lub mechanicznej) i przystąpić do wypełnienia ubytku w zależności od jego głębokości i przyjętej technologii.

- Wykonanie remontu w zależności od rodzaju technologii podano w opisie wykonania remontu metodą recyklingu.

- Nawierzchnia powinna mieć wygląd jednolity i nie może zniekształcać profilu podłużnego 
i poprzecznego nawierzchni.

- Wykonawca robót jest zobowiązany do:

  - Zapewnienia warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego poprzez oznakowanie 
i zabezpieczenie robót zgodnie z obowiązującą instrukcją o oznakowaniu robót prowadzonych 
w pasie drogowym,

  - Zapewnienia takiej organizacji robót, aby nie powodować bez konkretnej potrzeby niszczenia elementów pasa drogowego, które nie były objęte umową o wykonanie robót,

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego Wykonawca naprawi go na własny koszt,

  - W ramach remontu Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania pasa drogowego oraz odwozu kory asfaltowej i gruzu.

Wykonawca ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osób trzecich, spowodowane prowadzeniem robót w pasie drogowym w związku:

- z niewłaściwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robót,

- z wadami technicznymi wykonanych robót powstałymi w okresie gwarancyjnym.

Za roboty prowadzone bez oznakowania, ubioru pracowników niezgodnie z przepisami BHP Zamawiający będzie naliczał kary zgodnie z warunkami umowy.

- Wykonywanie robót remontowych w technologii:

3.1. Wykonanie konserwacji pasa drogowego za pomocą mieszanki mineralno – bitumicznej otaczanej na gorąco ( z otaczarki).

    - Materiały:

    - asfalt drogowy 50/70 odpowiadający normie  PN-EN 12591:2010 - wersja polska,

    - wypełniacz podstawowy wg PN-EN 13043:2004 - wersja polska,

    - grys kl. I gat. 1 lub 2 wg PN-EN 13043:2004 - wersja polska oraz WT-1 2014 Kruszywa  do mieszanek mineralno-asfaltowych,

    - asfalt drogowy 50/70 lub 70/100 do uszczelnienia naprawianych nawierzchni.

    - Receptury:

Skład receptury mieszanek mineralno bitumicznych powinien odpowiadać:

      - betonowi asfaltowemu na warstwę ścieralną wg PN-EN 13108-1:2016-07,

      - mieszance mineralno bitumicznej na warstwę ścieralną wg PN-EN 12697-12:2018-08.

    - Wykonanie remontu:

Uszkodzone miejsce wycina się do głębokości wyboju, nadając wycięciu pionowe ścianki 
i regularne  kształty oraz oczyszcza się to miejsce z kurzu, zanieczyszczeń i niezwiązanych ziaren kruszywa a w razie potrzeby uzupełnienie kruszywem i zagęszczenie. Po oczyszczeniu i usunięciu, dno i ścianki naprawianego miejsca należy skropić bitumem (asfaltem na gorąco za pomocą skrapiarki ręcznej lub mechanicznej) i przystąpić do wypełnienia ubytku gorącą mieszanką oraz starannie zagęścić to miejsce ręcznie lub mechanicznie.

3.2. Wykonanie konserwacji pasa drogowego za pomocą mieszanki mineralno – bitumicznej
 z recyklera.

Okres stosowania od dnia podpisania umowy do 18.02.2026 r. W przypadku wystąpienia sprzyjających warunków pogodowych Zamawiający określa technologię konserwacji pasa drogowego.

Materiały:

- tłuczeń i kliniec kl. I lub II w przypadku konieczności remontu podbudowy,

- mieszanka mineralno – bitumiczna – destrukt,

- asfalt drogowy 50/70 odpowiadający normie PN-EN 12591:2010,

- kruszywo kl. I lub II, gat. 1 i 2 według PN-EN 13043 na odziarnienie.

Skład mieszanki z recyklera winien mieścić się w granicach:

- asfalt				6 -:- 7,6%,

- ziaren poniżej	 		6 -:- 12%,

- ziaren powyżej 2 mm 		35-:- 55%.

3.3. Wykonanie konserwacji pasa drogowego nawierzchni bitumicznej metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami.

- Materiały:

- kruszywo – grys frakcji 4/6,3; 6,3/10 klasy I przy remoncie dróg na których nawierzchnia była wykonana z grysów bazaltowych , klasy II przy remoncie pozostałych dróg. Grysy powinny odpowiadać wymaganiom dla gat. I wg. PN-EN 13043:2004 - wersja polska oraz WT-1 2014 Kruszywa  do mieszanek mineralno-asfaltowych,

- asfalt 50/70 lub 70/100 do uszczelnienia naprawianej nawierzchni.

- Wykonanie remontu:

Miejsca naprawiane należy oczyścić szczotkami ,,rozpryskać” asfalt 50/70 lub 70/100  w ilości 
0,8-1,0 kG.m2 nadając miejscu naprawianemu regularne kształty prostokątne. Rozprowadzone lepiszcze należy posypać kruszywem 4-6,3 w ilości 8-10 kG/m2, zależnie od głębokości wklęśnięcia. Rozścielone kruszywo należy zagęścić.

4. Badania kontrolne i ich częstotliwość

- Oględziny zewnętrzne i pomiar równości oceniane są poprzez Wykonawcę na bieżąco, 
a przez przedstawicieli Zamawiającego po przygotowaniu miejsca do naprawy przed uzupełnieniem masą bitumiczną oraz przy końcowym odbiorze.

Przy oględzinach zewnętrznych ustala się czy:

- wykonana nawierzchnia nie jest przebitumowana co charakteryzuje się wyciskaniem przez  koła pojazdów śladów na nawierzchni,

- nawierzchnia nie jest dobitumowana, czy masa nie jest przepalona lub źle zagęszczona, co charakteryzuje wyrywaniem ziarn przez koła pojazdów,

- pomiar równości wykonuje się przez pomiar prześwitów na nawierzchni remontowanej pod łatą profilowaną.

Naprawione miejsca nie mogą zniekształcać profilu poprzecznego i podłużnego nawierzchni.

- Skład produkowanej mieszanki mineralno – bitumicznej.

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić badania ekstrakcji masy przynajmniej jednej próbki

z remontu wykonanego w danym cyklu.

Skład masy może się różnić od składu receptury o:

+0,5 % dla asfaltu,

+2,0 % dla ziarn poniżej 0,075 mm,

+6,0 % dla ziarn powyżej 2 mm.

5. Kontrola jakości robót

        - Badania:

Badania kontrolne obejmują:

          - oględziny zewnętrzne,

          - pomiar równości.

        - Ocena wyników badań:

Remont należy uznać za przeprowadzony zgodnie z wymaganiami, jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni.

6. Odbiór robót

- Gotowość do odbioru robót Wykonawca zgłasza powiadamiając przedstawicieli Zamawiającego pismem, e-mailem bądź telefonicznie.

- Odbiory robót przeprowadzane będą oddzielnie za wykonany zakres robót związany 
z konserwacją nawierzchni bitumicznych pasów drogowych ulic gminnych i oddzielnie za wykonany zakres robót związany z konserwacją nawierzchni bitumicznych pasów drogowych ulic powiatowych.

- Do odbioru Wykonawca przedstawi:

- zestawienie zbiorcze remontów,

- wymagane badania kontrolne,

- kopie podpisanej księgi obmiaru.

- Odbiór częściowy nastąpi do 5 dnia kolejnego cyklu miesięcznego po powiadomieniu przez Wykonawcę o gotowości do odbioru i potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego 
o kompletności i prawidłowości przekazanych materiałów.

- Odbiór końcowy robót nastąpi po powiadomieniu przez Wykonawcę o gotowości do odbioru 
i potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego o kompletności i prawidłowości przekazanych materiałów do dnia zakończenia umowy.