OPIS TECHNICZNYCH

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ADRES INWESTYCJI :

Obręb: 8 Wieluń

Działka nr ewid. : 290/1

INWESTOR :

Powiat Wieluński

Plac Kazimierza Wielkiego 2

98-300 Wieluń

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Renowacja boiska piłkarskiego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Wieluniu

AUTOR OPRACOWANIA:

| Branża | Imię i Nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowlana – zagospodarowanie terenu | mgr inż. Jarosław Kubiak |  |  |

Styczeń 2026 rok

Nazwa zadania:

Renowacja boiska piłkarskiego przy II Liceum Ogólnokształcącym 
w Wieluniu

Przedmiot zamówienia – opis ogólny (art. 99 PZP)

Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejącej nawierzchni boiska piłkarskiego 
z trawy syntetycznej oraz wykonanie nowej nawierzchni wraz z warstwą amortyzującą, na istniejącej podbudowie, na powierzchni ok. 950 m², wraz z utylizacją materiałów 
z demontażu.

Zakres obejmuje w szczególności:

- Demontaż i utylizację istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz warstwy amortyzującej.

- Oczyszczenie, wyrównanie i przygotowanie istniejącej podbudowy.

- Wykonanie warstwy elastycznej (amortyzującej) typu e-layer.

- Dostawę i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej.

- Zasyp i szczotkowanie nawierzchni wypełnieniem mineralnym.

- Wykonanie połączeń, linii boiska.

- Wykonanie obrzeża wokół boiska.

- Uporządkowanie terenu i przekazanie obiektu do użytkowania.

Szczegóły i parametry poszczególnych warstw boiska:

Warstwa amortyzująca (e-layer):

- grubość warstwy: min. 30 mm (3 cm),

- wykonanie: nakładana maszynowo,

- skład: mieszanka granulatu gumowego SBR z lepiszczem poliuretanowym,

- jednorodna struktura na całej powierzchni,

- zgodność z przeznaczeniem do boisk piłkarskich z trawą syntetyczną.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej:

- Konstrukcja i materiał technologia: piaskowa (bez granulatu EPDM/SBR jako wypełnienia górnego),

- włókna: 100% polietylen (PE),

- włókna wzmocnione rdzeniem stabilizującym lub równoważne rozwiązanie technologiczne,

- kolor: zielony.

Parametry techniczne włókna:

- wysokość włókna: min 20 mm,

- ciężar liniowy włókna: min. 12 000 dtex,

- grubość włókna: min. 300 mikronów,

- ilość pęczków: min. 22 000 / m²,

- ilość włókien: min. 350 000 / m²,

- masa włókna: min. 1 280 g/m²,

- masa całkowita nawierzchni: min. 2 600 g/m².

Parametry użytkowe:

- przepuszczalność wody systemu: ≥ 2 400 mm/h,

- siła wyciągania pęczka: przed i po starzeniu wodą: min. 90 N,

- wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu: min. 150 N / 100 mm.

Wypełnienie:

- wypełnienie: piasek kwarcowy, suchy, płukany,

- granulacja odpowiednia do systemów piaskowych,

- ilość zgodna z wytycznymi producenta nawierzchni.

Obramować boisko obrzeżem betonowym 6x20x100 cm ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej

Zamawiający sugeruje oferentom przed złożeniem oferty wizje lokalną boiska w celu weryfikacji założonych danych na roboty budowlane.

Integralną częścią opisu są załączniki graficzne:

- plan zagospodarowania terenu z zaznaczonym boiskiem piłkarskim do renowacji

- rysunek techniczny nawierzchni z trawy syntetycznej

- przedmiar robót