| SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA |  |  |  |
| MATERIA WNĘTRZ Ul. Wygonowa 5, 62-400 Słupca maja@materiawnetrz.pl +48 530 852 070 |  |  |  |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | Budowa obiektu sportowego Orlik w miejscowości Ostrowite |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: | ul. Jeziorna, 62-402 Ostrowite |  |
| KATEGORIA OBIEKTÓW BUD.: | V |  |
| IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH: | 302304_2.0014.214/4 |  |
| JEDNOSTKA EWIDENCYJNA I OBRĘB ORAZ NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK: | 302304_2 Obręb 0014, numer działki 214/4 |  |
| NAZWA I ADRES INWESTORA:; Gmina Ostrowite ul. Lipowa 2,62-402 Ostrowite. |

- ZAŁĄCZNIK DO STRONY TYTUŁOWEJ: SPIS TREŚCI

ZAŁĄCZNIK DO STRONY TYTUŁOWEJ: SPIS TREŚCI	2

I.	OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)	4

INFORMACJE OGÓLNE	4

1.	Przedmiot specyfikacji	4

2.	Zakres stosowania specyfikacji	4

3.	Zakres robót objętych specyfikacją	4

4.	Określenia podstawowe	4

5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	5

5.1.	Przekazanie terenu budowy	6

5.2.	Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną	6

5.3.	Zabezpieczenie terenu budowy	6

5.4.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót	6

5.5.	Ochrona przeciwpożarowa	6

5.6.	Ochrona własności publicznej i prywatnej	6

5.7.	Ograniczenie obciążeń osi pojazdów	6

5.8.	Bezpieczeństwo i higiena pracy	7

5.9.	Ochrona i utrzymanie robót	7

5.10.	Stosowanie się do prawa i innych przepisów	7

6.	Materiały	7

6.1.	Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych	7

6.2.	Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego	7

6.3.	Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym	8

6.4.	Przechowywanie i składowanie materiałów	8

6.5.	Wariantowe stosowanie materiałów	8

7.	Sprzęt	8

8.	Transport	8

8.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu	8

8.2.	Wymagania dot. przewozu po drogach publicznych	8

9.	Wykonanie robót	9

10.	Kontrola jakości robót	9

10.1.	Zasady kontroli jakości robót	9

10.2.	Pobieranie próbek	9

10.3.	Badania i pomiary	10

10.4.	Raporty z badań	10

10.5.	Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru	10

10.6.	Certyfikaty i deklaracje	10

10.7.	Dokumenty budowy	10

11.	Przedmiar robót	11

11.1.	Ogólne zasady przedmiarowania robót	11

11.2.	Zasady określania ilości robót i materiałów	11

11.3.	Urządzenia i sprzęt pomiarowy	11

11.4.	Wagi i zasady wdrażania	11

12.	Odbiór robót	11

12.1.	Rodzaje odbiorów	11

1.1.	Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)	11

13.	Podstawy płatności	12

13.1.	Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu	12

14.	Przepisy związane	12

14.1.	Obowiązujące normy oraz przepisy	12

II.	SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)	14

SST.A.01 – ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	14

kod CPV – 45111000 - 8 Roboty ziemne	14

1.	Przedmiot specyfikacji	14

2.	Zakres zastosowania specyfikacji	14

3.	Zakres robót objętych specyfikacją	14

4.	Określenia podstawowe	14

5.	Wymagania ogólne	14

6.	Materiały	14

7.	Sprzęt	14

8.	Transport gruntów	14

9.	Wykonanie robót	14

10.	Obmiar robót	14

11.	Podstawa płatności	14

6.	Przepisy i normy	15

SST.A.02 Wyposażenie w urządzenia placu zabaw  kod CPV 37535200-9 – Wyposażenie placów zabaw	16

Kod CPV 45262300-4 - Betonowanie	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

1.	Przedmiot specyfikacji	16

2.	Zakres zastosowania specyfikacji	16

3.	Zakres robót objętych specyfikacją	16

3.	Określenia podstawowe	16

4.	Wymagania ogólne	16

5.	Materiały	16

6.	Sprzęt	20

6.	Transport	20

8.	Wykonanie robót	20

9.	Obmiar robót	23

10.	Podstawa płatności	25

11.	Przepisy i normy	25

SST.A.03 - ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW kod CPV – 45236210 - 5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci	26

12.	Przedmiot specyfikacji	27

13.	Zakres zastosowania specyfikacji	27

14.	Zakres robót objętych specyfikacją	27

15.	Określenia podstawowe	27

16.	Wymagania ogólne	27

17.	Materiały	27

18.	Sprzęt	27

19.	Transport	27

20.	Wykonanie robót	27

21.	Obmiar robót	27

22.	Podstawa płatności	27

23.	Przepisy i normy	28

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

- INFORMACJE OGÓLNE

- Przedmiot specyfikacji

Specyfikacja odnosi się do robót budowlanych związanych z budową obiektu sportowego Orlik w miejscowości Ostrowite zgodnie z dokumentacją zgłoszeniową i technologią producentów.

- Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej  stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.

- Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

- Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.

obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,

huśtawki, drabinki, śmietniki.

budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektonicznobudowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.

wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 i. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. póz. 42 z późn. zm.).

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych

poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji  robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi. przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu

budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)". zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

wspólnym słowniku zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych. stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich DE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych  postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

robotach demontażowych — roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w skład istniejącego obiektu budowlanego.

odpadach - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

odpadach niebezpiecznych — odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 200lr.

odpadach obojętnych — odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w opadach oraz zdolność do wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne.

gromadzeniu odpadów — działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. zagospodarowaniu terenu budowy — rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk odpadów.

instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych — sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.

- Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

  - Przekazanie terenu budowy

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy teren budowy w ustalonym terminie, wraz z niezbędnymi zatwierdzeniami prawnymi i administracyjnymi, a także jedną kopie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.

  - Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy. Wymagania określone w którymkolwiek z tych dokumentów obowiązują Wykonawcę, jak gdyby były zawarte we wszystkich dokumentach. W przypadku wystąpienia rozbieżności między różnymi dokumentami, obowiązuje hierarchia ważności określona w "Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub pominięć w dokumentach kontraktowych. Jeśli zauważy takie nieścisłości, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który podejmie odpowiednie kroki w celu ich korekty.

Jeśli po rysunku określone są liczbowe wymiary, to te wartości mają pierwszeństwo nad skalą rysunków w przypadku ewentualnych rozbieżności. Wszystkie prace wykonywane oraz dostarczane materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. Wartości podane w tych dokumentach są uważane za wartości docelowe, które można przekroczyć w określonym zakresie tolerancji.

Materiały i elementy budowli muszą spełniać określone wymagania i być jednorodne, nie przekraczając przy tym dopuszczalnego zakresu odchyleń. W przypadku, gdy materiały lub wykonane prace nie są zgodne z dokumentacją i wpływają na jakość budowli, Wykonawca musi zastąpić materiały i powtórzyć prace na swoje koszty. Wszelkie zmiany w materiałach muszą być uzgadniane z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

  - Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną

  - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

  - Ochrona przeciwpożarowa

Podczas wykonywania prac, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z odpowiednimi regulacjami i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne straty wynikłe z pożaru, który może być spowodowany w trakcie wykonywania prac lub przez pracowników Wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

  - Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć instalacje i urządzenia znajdujące się na powierzchni terenu oraz pod nią, takie jak rurociągi, kable itp., przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie prac budowlanych. Wykonawca musi odpowiednio oznakować i chronić te instalacje i urządzenia, aby uniknąć ich uszkodzenia. Jeśli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca natychmiast powiadomi Zamawiającego, a także zainteresowanych użytkowników, i udzieli niezbędnej pomocy przy naprawach.

  - Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Zobowiązuję się, że wykonawca, kiedy używa pojazdów do przewozu gruntu, materiałów i wyposażenia na teren robót oraz z niego, będzie przestrzegał obowiązujących przepisów dotyczących obciążenia osi pojazdów. Dodatkowo, zawsze uzyska odpowiednie zezwolenia od właściwych organów władzy, jeśli chodzi o przewóz ładunków o nietypowej wadze, i regularnie informuje Inspektora nadzoru o każdym takim transporcie. Wykonawca również będzie starannie uzyskiwać wymagane zezwolenia na wjazd na drogi, na których obowiązują ewentualne ograniczenia i będzie ponosić wszelkie powiązane z tym koszty. Pojazdy i ładunki, które spowodują nadmierny nacisk na osie, nie będą dopuszczone na niedawno ukończony obszar budowy, a w przypadku uszkodzeń robót w ten sposób spowodowanych, Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawy zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

  - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie prac budowlanych oraz wszelkich używanych do nich materiałów i urządzeń od dnia rozpoczęcia prac aż do momentu ostatecznego odbioru.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca ma obowiązek świadomie stosować wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są związane w jakikolwiek sposób z prowadzonymi pracami budowlanymi. Przejmuje pełną odpowiedzialność za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych w trakcie wykonywania prac, włączając w to np. przepisy zawarte w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac budowlanych.

Ponadto, Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i autorskich oraz w pełni dostosuje się do wszystkich wymagań prawnych dotyczących korzystania z opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie na bieżąco informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, dostarczając kopie zezwoleń i innych odpowiednich dokumentów.

Jeśli pojawią się propozycje zmian w dokumentacji projektowej, Wykonawca będzie konsultować każdą z nich z Projektantem i Inspektorem nadzoru, przedkładając ewentualne zmiany do akceptacji i uzgodnień.

- Materiały

  - Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące źródeł pozyskiwania materiałów oraz stosowanych aprobat technicznych lub wyników badań laboratoryjnych. Dodatkowo, przedstawia próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma także obowiązek kontynuować badania określone w Specyfikacji technicznej, aby dokumentować, że materiały pozyskiwane z zatwierdzonych źródeł spełniają określone wymagania zawarte w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej w trakcie postępu prac.

Pozostałe materiały budowlane muszą spełniać normy jakościowe określone w Polskich Normach oraz być zgodne z aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

  - Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca ma obowiązek uzyskać wymagane pozwolenia od właścicieli i odpowiednich władz na pozyskiwanie materiałów z miejscowych źródeł, w tym także źródeł wskazanych przez Zamawiającego. Przed rozpoczęciem eksploatacji źródła, Wykonawca musi dostarczyć Inspektorowi nadzoru niezbędne dokumenty, w tym raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie zarówno ilościowych, jak i jakościowych wymagań dotyczących pozyskiwanych materiałów z dowolnego źródła. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem tych materiałów na plac budowy, włączając w to opłaty, wynagrodzenia oraz inne związane koszty, ponosi Wykonawca, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunki umowy stanowią inaczej.

Materiały takie jak humus i nadkład, które zostaną czasowo usunięte z terenów wykopów, będą gromadzone w hałdach i wykorzystywane przy zasypce oraz przy rekultywacji terenu po zakończeniu prac.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych wskazanych miejsc będą wykorzystane do prac lub przewiezione na odkład zgodnie z wymaganiami umowy lub z instrukcjami Inspektora nadzoru.

Eksploatacja źródeł materiałów musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawno-administracyjnymi na danym obszarze.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Wszelkie materiały, które nie spełniają wymagań jakościowych, zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy lub zdeponowane w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca musi być świadomy, że jeśli w jakiejkolwiek części prac znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, to wykonuje je na własne ryzyko. Oznacza to, że istnieje ryzyko, iż Zamawiający może odmówić ich akceptacji i odmówić płatności za te prace. Dlatego konieczne jest, aby materiały używane w pracach spełniały wymagania jakościowe określone w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej, oraz były wcześniej zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca ma obowiązek zapewnić, że materiały tymczasowo przechowywane do czasu ich użycia w pracach będą odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwości potrzebne do prac budowlanych oraz będą dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca tymczasowego składowania materiałów powinny znajdować się na terenie budowy i być wcześniej uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

  - Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidują różne rodzaje materiałów do zastosowania w wykonywanych pracach, to Wykonawca jest zobowiązany poinformować Inspektora nadzoru o swoim zamiarze używania określonego rodzaju materiału. Inspektor nadzoru, z kolei, przekaże tę informację Projektantowi.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może zostać później zmieniony bez uprzedniej zgody zarówno Projektanta, jak i Inspektora nadzoru. Wartość tej zasady polega na tym, że wszelkie zmiany materiałów muszą być dokładnie udokumentowane i zatwierdzone przez odpowiednie autorytety, aby zachować zgodność z zaakceptowaną dokumentacją projektową.

- Sprzęt

Wykonawca ma obowiązek używać wyłącznie takiego sprzętu, który nie wpłynie negatywnie na jakość wykonywanych prac. Sprzęt używany w pracach musi być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać w zakresie rodzajów i ilości wytycznym zawartym w Specyfikacji technicznej oraz projekcie organizacji prac, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że używany sprzęt będzie gwarantować odpowiednią jakość prac, a także umożliwi terminowe wykonanie prac zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją projektową, Specyfikacją oraz wskazaniami Inspektora nadzoru.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi również spełniać normy ochrony środowiska oraz przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca musi dostarczyć Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających, że sprzęt jest dopuszczony do użytku, tam gdzie obowiązują przepisy wymagające takiej procedury.

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidują możliwość alternatywnego użycia różnego rodzaju sprzętu w trakcie prac, to Wykonawca musi poinformować Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru sprzętu i uzyskać jego zgodę przed jego użyciem. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

- Transport

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca ma obowiązek używać jedynie takich środków transportu, które nie będą miały negatywnego wpływu na jakość wykonywanych prac oraz na właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi być wystarczająca, aby umożliwić realizację prac zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej oraz wskazaniami Inspektora nadzoru, w ustalonym terminie określonym w umowie.

  - Wymagania dot. przewozu po drogach publicznych

Podczas przemieszczania się pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wszystkie wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym dotyczące dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Pojazdy, które nie spełniają tych warunków, mogą być dopuszczone do użytku na drogach publicznych pod warunkiem, że Wykonawca przywróci stan pierwotny na użytkowanych odcinkach dróg na własny koszt.

Wykonawca jest również zobowiązany do usuwania na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- Wykonanie robót

Wykonawca ma pełną odpowiedzialność za przeprowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość używanych materiałów i wykonywanych prac. Wykonawca musi zapewnić, że prace będą zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz z polskimi normami.

Wykonawca będzie kierować pracami zgodnie z projektem organizacji robót oraz zgodnie z instrukcjami wydanymi przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma również obowiązek zapewnić pełną obsługę geodezyjną podczas wykonywania wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Jeśli zostanie popełniony błąd w wytyczeniu lub wykonaniu prac, to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania poprawek na własny koszt, jeśli taka korekta będzie wymagana przez Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych.

Polecenia wydane przez Inspektora nadzoru dotyczące realizacji prac muszą być wykonane przez Wykonawcę nie później niż w określonym przez Inspektora nadzoru czasie, pod rygorem wstrzymania prac. W przypadku wstrzymania prac, Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tym związane.

- Kontrola jakości robót

  - Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości wykonywanych prac i stosowanych materiałów. Aby to zapewnić, Wykonawca musi utworzyć odpowiedni system kontroli jakości, który będzie nadzorowany przez jego personel lub specjalistów zatrudnionych w tym celu. System ten będzie wykorzystywać laboratoria, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do pobierania próbek i przeprowadzania badań materiałów.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz prac w taki sposób, aby można było stwierdzić, że prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania dotyczące zakresu badań i częstotliwości są określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Jeśli te dokumenty nie zawierają określonych wymagań, Inspektor nadzoru określi zakres kontroli, który jest niezbędny do zapewnienia zgodności z umową.

Inspektor nadzoru ma prawo do nieograniczonego dostępu do laboratoriów Wykonawcy w celu ich inspekcji. Jeśli Inspektor nadzoru zidentyfikuje jakiekolwiek niedociągnięcia dotyczące urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, wyposażenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, to powinien dostarczyć Wykonawcy pisemne informacje na ten temat. Jeśli te niedociągnięcia są na tyle poważne, że mogą wpłynąć negatywnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru może wstrzymać używanie badanych materiałów do prac. Dopiero po usunięciu tych niedociągnięć i stwierdzeniu odpowiedniej jakości materiałów, zostaną one dopuszczone do użycia.

Wszystkie koszty związane z organizacją i przeprowadzaniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

  - Pobieranie próbek

Pobieranie próbek będzie odbywać się losowo, a zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, gdzie każdy element produkcji ma równe szanse być wytypowanym do badań. Inspektor nadzoru będzie miał możliwość uczestnictwa w procesie pobierania próbek.

Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia dodatkowych badań tych materiałów, które wzbudzają wątpliwości co do jakości, o ile Wykonawca nie usunie lub nie poprawi tych materiałów na własną rękę. Koszty tych dodatkowych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad; w przeciwnym przypadku koszty te ponosi Zamawiający.

Pojemniki używane do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i muszą być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą opisane i oznakowane zgodnie z akceptowanymi standardami przez Inspektora nadzoru.

  - Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. Jeśli normy nie zawierają informacji dotyczących jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji technicznej, można stosować krajowe wytyczne lub inne procedury, które zostały zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca będzie zobowiązany do poinformowania Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie planowanego pomiaru lub badania. Po zakończeniu pomiaru lub badania, Wykonawca dostarczy na piśmie wyniki tych działań do akceptacji Inspektora nadzoru.

  - Raporty z badań

Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, ale nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach zgodnie z dostarczonym przez niego wzorem lub innym, zaakceptowanym przez niego formatem.

  - Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru ma uprawnienia do przeprowadzania kontroli, pobierania próbek i badań materiałów na źródle ich wytwarzania w celu kontroli jakości i zatwierdzenia. Wykonawca i producent materiałów będą współpracować i zapewnią niezbędną pomoc Inspektorowi nadzoru w przeprowadzaniu tych działań.

Po weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami Szczegółowych specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru ma prawo pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależne badania, niezależnie od działań Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych badań ujawnią, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, Inspektor nadzoru może zlecić przeprowadzenie dodatkowych badań, przy czym wszystkie koszty takich badań poniesie Wykonawca.

  - Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru ma uprawnienie do dopuszczenia do użycia tylko te wyroby i materiały, które spełniają następujące warunki:

Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, który potwierdza zgodność z kryteriami technicznymi ustalonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych i odpowiednich przepisów oraz dostarczają informacje o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 roku (Dz. U.99/98).

Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, jeśli nie ma ustanowionej Polskiej Normy. To dotyczy wyrobów, które nie są objęte certyfikacją, jak opisano w punkcie 1, i spełniają wymagania Specyfikacji technicznej.

Znajdują się na wykazie wyrobów, o którym mówi rozporządzenie MSWiA z 1998 roku (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, którym te dokumenty są wymagane przez Specyfikacje techniczne, każda dostarczana partia materiałów musi posiadać te dokumenty, które jednoznacznie określają ich właściwości. Wszystkie materiały, które nie spełniają tych wymagań, zostaną odrzucone.

  - Dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:

a) zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia

b) protokoły przekazania terenu budowy

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoły odbioru robót

e) protokoły z narad i ustaleń

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

h) harmonogram robót

i) protokoły pomiarów instalacji

j) protokoły odbioru

k) oświadczenia Kierownika budowy i Inspektora nadzoru przed i po zakończeniu prac

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

- Przedmiar robót

  - Ogólne zasady przedmiarowania robót

Przedmiar robót zamiennych i dodatkowych będzie precyzyjnie określać rzeczywisty zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną, wyrażony w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Te ilości i zakres prac zostaną zarejestrowane w książce obmiarów.

Warto podkreślić, że jakiekolwiek błędy, pominięcia lub nadmiary w ilościach robót podanych w kosztorysie ofertowym lub w innych częściach Specyfikacji technicznej nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku kompletnego wykonania wszystkich prac zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach przetargowych i umowie zawartej pomiędzy stronami.

  - Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach.

  - Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie narzędzia i urządzenia pomiarowe, używane podczas obmiaru robót, muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich użyciem. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie tych urządzeń i narzędzi, a jeśli wymagają one certyfikatów atestacyjnych, Wykonawca musi posiadać aktualne dokumenty potwierdzające legalność i zgodność tych urządzeń z przepisami.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do regularnego utrzymania wszystkich urządzeń pomiarowych w doskonałym stanie technicznym przez cały okres trwania robót.

  - Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie i instalację urządzeń wagowych, które spełniają wszystkie odpowiednie wymagania określone w Specyfikacji technicznej. Dodatkowo, będzie utrzymywać te urządzenia w doskonałym stanie technicznym, aby zapewnić ich ciągłą dokładność, zgodnie z normami i wytycznymi zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru.

- Odbiór robót

  - Rodzaje odbiorów

W zależności od postanowień określonych w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, prace budowlane podlegają następującym rodzajom odbiorów:

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: obejmuje ocenę i zatwierdzenie prac wykonywanych pod warstwą wykończeniową lub innych prac, które nie będą widoczne po zakończeniu budowy.

Odbiór częściowy: obejmuje ocenę i zatwierdzenie określonych fragmentów lub etapów prac w trakcie budowy.

Odbiór ostateczny (końcowy): obejmuje ostateczną ocenę i zatwierdzenie wszystkich prac wykonanych na budowie, gdy budowla jest gotowa do przekazania zamawiającemu.

Odbiór pogwarancyjny: ma miejsce po okresie gwarancji i służy do oceny, czy prace budowlane zachowują swoją jakość i spełniają wymagania po zakończeniu okresu gwarancji.

  - Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Przed przystąpieniem do odbioru ostatecznego robót, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:

1. Dokumentację powykonawczą: zawiera dokumentację budowy z uwzględnieniem wszelkich zmian wprowadzonych w trakcie wykonywania prac oraz geodezyjne pomiary po wykonaniu robót.

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne: obejmują podstawowe specyfikacje techniczne określone w umowie oraz wszelkie dodatkowe lub zastępcze specyfikacje.

3. Recepty i ustalenia technologiczne: opisują procesy technologiczne, zasady działania oraz wytyczne dotyczące wykonywania robót.

4. Dzienniki budowy: zawierają zapisy dotyczące przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz innych istotnych informacji.

5. Wyniki pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych: zawierają wyniki pomiarów oraz wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z wymaganiami określonymi w Specyfikacji technicznej i programie zapewnienia jakości.

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów: dokumenty potwierdzające, że użyte materiały spełniają określone standardy i normy zgodnie z wymaganiami Specyfikacji technicznej i programem zapewnienia jakości.

7. Rysunki i dokumentacje robót dodatkowych lub zamiennych: zawierają informacje na temat robót dodatkowych lub zamiennych oraz protokoły ich odbioru.

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu: dokumentacja geodezyjna po wykonaniu robót, wraz z informacjami na temat sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopię mapy zasadniczej powstałej po geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. Protokoły pomiarów instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i słaboprądowych: zawierają wyniki pomiarów tych instalacji.

11. Protokoły odbioru kominiarskich: dokumenty związane z odbiorem systemów kominiarskich.

12. Oświadczenia kierownika budowy: potwierdzenie, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem, a teren został uporządkowany.

Jeśli komisja stwierdzi, że roboty nie są jeszcze gotowe do odbioru ostatecznego pod względem dokumentacji, zostanie wyznaczony nowy termin odbioru. Wszelkie prace korygujące lub uzupełniające zostaną wykonane zgodnie z ustalonym przez komisję wzorcem. Termin na wykonanie tych prac oraz ich zatwierdzenie również zostanie określony przez komisję.

- Podstawy płatności

Podstawę płatności stanowią zapisy umowne.

  - Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu

c) opłaty / dzierżawy terenu

d) przygotowanie terenu

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł.

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

- Przepisy związane

  - Obowiązujące normy oraz przepisy

Podczas wykonywania i montażu wszystkich elementów, które są objęte Specyfikacją Techniczną, należy kierować się odpowiednimi normami. W przypadku, gdy brakuje odpowiednich norm krajowych (PN), można przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy europejskie (EN). Należy jednak zawsze uwzględniać wytyczne i przepisy producentów. W szczególności ważne jest przestrzeganie poniższych norm i wytycznych.

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 275 z późn. zm.) (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 275 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1194 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 898 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2015 poz. 1165)

Rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 r. – ogólne przepisy BHP (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. – BHP przy robotach budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. – informacje o BHP i plan bezpieczeństwa (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 873)

Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaźowych, (tom l, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003-2005

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001-2003,

Normy:

PN-ISO 6707-1:2023-01 Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne,

- SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

- SST.A.01 – ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- kod CPV – 45111000 - 8 Roboty ziemne

- Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac ziemnych dla zadania pn.: Budowa obiektu sportowego Orlik w miejscowości Ostrowite.

Zakres zastosowania specyfikacji

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przygotowaniem placu budowy Specyfikacja odnosi się do wszystkich prac przygotowawczych i ziemnych poprzedzających montaż urządzeń placu zabaw.

Niwelacja terenu,

Wykopy punktowe pod montaż urządzeń,

Ewentualne zagęszczenie podłoża.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją, SST i poleceniami Inwestora.

- Materiały

Grunt lokalny – ponowne użycie, jeśli spełnia wymagania,

Humus – do uzupełnienia pod trawnik.

- Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Przewiduje się użycie minikoparki, niwelatora, zagęszczarki płytowej, szpadli.

- Transport gruntów

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

- Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy zabezpieczyć teren budowy. Dopuszcza się wykonanie prac ręcznie lub mechanicznie. Głębokość wykopów dostosować do instrukcji montażowych urządzeń.

- Obmiar robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową.

- Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Przepisy i normy

PN-B-06050:1999 – Grunty budowlane,

PN-B-06265:2022 – Roboty ziemne,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002.

- SST.A.02 Nawierzchnie 
kod CPV 45233200-1 Nawierzchnie

- Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem nawierzchni dla zadania pn.: Budowa obiektu sportowego Orlik w miejscowości Ostrowite.

- Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji wymienionych wyżej robót. Zakres zastosowania obejmuje montaż nawierzchni. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej SST mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

- Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nawierzchni boiska, ogrodzenia i elementów wyposażenia. Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac, które nie zostały ujęte w innych SST.

- Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

- Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją, SST i poleceniami Inwestora.

- Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w „Wymagania ogólne” pkt 2.

Podbudowy Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.

Tablica 1.

Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Wygląd zewnętrzny Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: - 3 mm, dla kostek o grubości > 60 mm.

Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: - 60 i 80 mm, Tolerancje wymiarowe wynoszą: - na długości ± 3 mm, - na szerokości ± 3 mm, - na grubości ± 5 mm. Wytrzymałość na ściskanie Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasiąkliwość

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej niż 5%. Odporność na działanie mrozu Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B06250. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: - próbka nie wykazuje pęknięć, - strata masy nie przekracza 5%, - obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%.

Ścieralność

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.

Sztuczna murawa boiska

Sztuczna Trawa Tkana o wysokości od 45 mm do 50 mm, spełniająca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015). Sztuczna trawa instalowana bezpośrednio na podbudowie, bez zastosowania maty amortyzującej (shockpad) pod trawą.

Tkanie to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, wątku i włókien runa w jeden produkt, na tym samym krośnie, w tym samym czasie. Wymagany jest produkt ekologiczny, który w 100% podlega pełnemu recyklingowi materiałowemu, czyli trawa i spód wykonane ze związków PP/PE. Ze względu na dużą intensywność użytkowania przyszłego boiska należy zastosować sztuczną trawę o wysokich parametrach użytkowych.

Wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu.

Dtex pęczka – min. 12.000,

Ilość pęczków – min. 10.000/m2,

Masa runa – min. 1 600 g/m2,

Siła wyrywania pęczka - min. 70 N

Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu – min. 150N/100mm

Przepuszczalność wody w trawie: minimum 6000 mm/h

Przepuszczalność wody przez cały system nawierzchni: minimum 2500 mm/h

Rodzaj włókna runa: Polietylenowe, monofilamentowe, minimum trzy różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien.

Włókno runa:

- - pierwsze włókno o przekroju diamentu lub podwójne C o grubości minimum 460 µm,

- - drugie włókno o przekroju diamentu lub podwójne C o grubości minimum 360 µm,

- - trzecie włókno o przekroju diamentu lub podwójne C o grubości minimum 360 µm,

Podkład trawy: PP/PE - 100 % poliolefinowy

Nie dopuszcza się zastosowania warstwy lateksu z użyciem butadienu, poliuretanu lub PET,

Kolor nawierzchni: zielony w trzech różnych odcieniach,

Linie wklejane w nawierzchnie,

Nawierzchnia poliuretanowo-kauczukowa

Dla nawierzchni niezbędne jest posiadanie co najmniej badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02.  Nawierzchnia składająca się z warstwy podbudowy elastycznej typu ET oraz 	warstwy użytkowej złożona z dwóch następujących warstw - dolna warstwa z granulatu SBR oraz  górna warstwa nawierzchni kauczukowo – poliuretanowej z kolorowego granulatu kauczukowego EPDM i poliuretanu.

Parametry nawierzchni poliuretanowej:

| Parametr | wartość wymagana wg normy PN-EN 14877:2014-02 |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie, MPa | ≥ 0,4 |
| Wydłużenie podczas zerwania, % | ≥ 40 |
| Opór poślizgu, PTV: - na sucho - na mokro | 80÷110 55÷110 |
| (dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody) Przepuszczalność wody, mm/h | ≥ 150 |
| Odporność na zużycie (ścieranie aparatem Tabera), g | ≤ 4 |
| Odporność na kolce: - spadek wytrzymałości na rozciąganie, % - spadek wydłużenia względnego przy Fmax, % | ≤ 20 ≤ 20 |
| Odporność po przyśpieszonym starzeniu: - wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² - wydłużenie względne przy Fmax, % - odporność na kolce: - wytrzymałość na rozciąganie po użyciu kolców, MPa - spadek wytrzymałości po działaniu kolców, % - wydłużenie względne przy Fmax po działaniu kolców, % - spadek wydłużenia względnego przy Fmax po działaniu kolców, % | ≥ 0,4 ≥ 40 ≥ 0,4 ≤ 20 ≥ 40 ≤ 20 |
| Odporność po sztucznym starzeniu: - odporność na zużycie (ścieranie Tabera), g - zmiana barwy, stopień skali szarej | ≤ 4 ≥ 3 |
| Amortyzacja, %: - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnie na obiekty tenisowe - nawierzchnie na obiekty typu multisport | 3550 typ SA35÷50 >31 typ SA 31+ 35÷44 typ SA 35÷44 |
| Odkształcenie pionowe, mm: - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport | ≤ 6 ≤ 6 ≤ 3 |
| Zachowanie się piłki odbitej pionowo: - piłka koszykowa, % - piłka tenisowa, % | ≥ 85 ≥ 85 |

Nawierzchnia poliuretanowo-kauczukowa

Dla nawierzchni niezbędne jest posiadanie co najmniej: Certyfikatu World Athletics dla nawierzchni (Product Certificate WA (IAAF)), Badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02. Nawierzchnia składająca się z warstwy podbudowy elastycznej typu ET oraz warstwy użytkowej SBR i syntetycznej poliuretanowej EPDM.

Parametry nawierzchni poliuretanowej:

| Parametr | wartość wymagana wg normy PN-EN 14877:2014-02 |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie, MPa | ≥ 0,4 |
| Wydłużenie podczas zerwania, % | ≥ 40 |
| Opór poślizgu, PTV: - na sucho - na mokro | 80÷110 55÷110 |
| (dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody) Przepuszczalność wody, mm/h | ≥ 150 |
| Odporność na zużycie (ścieranie aparatem Tabera), g | ≤ 4 |
| Odporność na kolce: - spadek wytrzymałości na rozciąganie, % - spadek wydłużenia względnego przy Fmax, % | ≤ 20 ≤ 20 |
| Odporność po przyśpieszonym starzeniu: - wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² - wydłużenie względne przy Fmax, % - odporność na kolce: - wytrzymałość na rozciąganie po użyciu kolców, MPa - spadek wytrzymałości po działaniu kolców, % - wydłużenie względne przy Fmax po działaniu kolców, % - spadek wydłużenia względnego przy Fmax po działaniu kolców, % | ≥ 0,4 ≥ 40 ≥ 0,4 ≤ 20 ≥ 40 ≤ 20 |
| Odporność po sztucznym starzeniu: - odporność na zużycie (ścieranie Tabera), g - zmiana barwy, stopień skali szarej | ≤ 4 ≥ 3 |
| Amortyzacja, %: - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne | 35÷50 typ SA35÷50 |
| Odkształcenie pionowe, mm: - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne | ≤ 6 |

Z uwagi na przeznaczenie nawierzchni do lekkoatletycznych rozgrywek młodzieży szkolnej materiały nawierzchni winne być obojętne dla otoczenia i zdrowia użytkowników, a w szczególności nie może zawierać szkodliwych składników w stężeniach przekraczających poniższe wartości podane w miligramach:

| Parametr: | Punkt odniesienia DIN 18035-6/7:2014 |
| --- | --- |
| DOC 24h | Maks. 100/ maks. 50mg/l |
| Ekstrakcja EOX | Maks. 100 mg/kg |
| Ftalany mg/kg | brak |
| Chlorowane parafiny | mg/kg brak |
| Ołów (Pb) | Maks. 0,025mg/l |
| Kadm (Cd) | Maks. 0,005 mg/l |
| Chromcałkowity(Cr) | Maks. 0,050 mg/l |
| Chrom (CrVI) | Maks. 0,008 mg/l |
| Rtęć (Hg) | Maks. 0,001 mg/l |
| Cynk (Zn) 24h | Maks. 0,5 mg/l |
| Cyna (Sn) | Maks. 0,04mg/l |
| Zapach | niewymagalne |
| Stan zewnętrzny | niewymagalne |

Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,

c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.

- Transport

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

- Wykonanie robót

Rozmieszczenie urządzeń wykonać zg. z dokumentacją. Przy betonowaniu stosować szalunki tymczasowe.

Podbudowy

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać następujące wymagania:

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i

pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny

sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia

robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w

mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność

zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych

frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce

wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej,

określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony,

powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest

niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i

równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej

o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi

wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

Odcinek próbny

Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez

Inspektora Nadzoru.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym

stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do

ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni należy stosować obrzeża betonowe szare 8x30x100 cm na ławach z

betonu C 12/15 wg BN-80/6775-03/04.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej

Należy unikać:

a. układania prostopadle do długości boiska

b. zbyt dużych zakładek pomiędzy brytami trawy

Instalacja trawy

Należy zaznaczyć punkty ułożenia brytów trawy przed ich rozładowaniem. Pierwsza rolka powinna być rozłożona wzdłuż bocznej krawędzi. Następne układane równolegle z 5 cm zakładką Cięcie sąsiadujących brytów trawy należy wykonywać poprzez dwie wykładziny. Należy w tym celu posłużyć się specjalnym nożem posiadającym regulację wysokości ostrza, które pozwoli na uniknięcie cięcia w tym samym czasie podkładu i włókien (źdźbeł). Cięcia należy wykonywać tak, aby jak najmniej uszkadzać łączenia splotów, co powoduje mniejsze zniszczenie włókien. W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, należy sprawdzić położenie trawy, która ma tendencje do rozszerzania się i skracania. W przypadku występowania takiego zjawiska należy korygować ułożenie rolek. Przygotowane i przycięte bryty trawy powinny być klejone tego samego dnia. 6. Klejenie Bryty trawy mogą być klejone wyłącznie na taśmach łączeniowych. Dwuskładnikowy poliuretanowy klej rozkładany jest na taśmie na szerokości 16 cm, przy zużyciu 400-500 g na metrze długości. Klej należy rozprowadzać przy pomocy szpachelki B-2 lub zaleca się używania specjalnych maszyn do nanoszenia kleju. Klej należy przygotowywać zgodnie z instrukcją. Z uwagi na charakterystykę kleju musi być on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany. Klej może być nakładany na suchej taśmie i podkładzie brytów trawy przy temperaturze powyżej 10oC. W przypadku niższych temperatur, klej należy po przygotowaniu przechowywać w ciepłych pomieszczeniach magazynowych. Producent trawy poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na równomierne rozłożenie kleju na taśmie, a także pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na styku łączenia trawy. Jest to bardzo ważne, gdyż uniemożliwia to penetrację piasku kwarcowego na linii styku brytów trawy. Przed przyłożeniem brytów trawy do taśmy z klejem należy bardzo dokładnie sprawdzić ułożenie centralne taśmy łączeniowej. Statystycznie najwięcej reklamacji spowodowanych jest złym ustawieniem taśmy łączeniowej. Jako pierwszy należy dociskać docinany bryt trawy uważając, aby nie zbrudzić klejem włókien trawy. Bryty trawy należy dociskać bezpośrednio po przyłożeniu, a także ponownie, kiedy następuje polimeryzacja kleju. Klej po dociśnięciu musi wypełnić w całości porowatość podłoża trawy przy dodatkowym założeniu, iż jest to minimalna grubość. Wiązanie finalne kleju w zależności od temperatury otoczenia następuje w czasie 20-90 minut (sprawdzoną metodą dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopą). Rolki (walce) dociskowe nie są wskazane, ale małe traktory z pustymi wózkami do zasypywania piaskiem mogą być używane. W przypadku zastosowania traktora należy unikać raptownych skrętów kół w miejscach klejenia. Linie boisk są zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biały. Linie wycinane są nożem o dwóch ostrzach (rozsuwanie umożliwia wybór szerokości cięcia). W przypadku linii należy zastosować szerszą taśmę łączeniową (25 cm). Należy dokonać testu wycinania linii, aby upewnić się czy została dobrze wybrana jego szerokość (zdarzają się sytuacje, gdy szerokość cięcia jest inna niż wycięta przestrzeń, a spowodowane to może być różnicami temperatur i różnymi rozciągnięciami położonych brytów trawy). Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania. Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. Należy pamiętać o starannym przygotowaniu podbudowy, użyciu właściwych materiałów. Wysokość umiejscowienia linii drenujących powinna wynosić ok. 0,5 m a całego systemu nie mniej jak 30 cm . Każde boisko powinno być najpierw dokładnie sprawdzone, odnośnie wysokości wód gruntowych, ilości możliwych opadów.

Nawierzchnia poliuretanowo-kauczukowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy sztywnej, odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2,0 m nie powinny przekraczać 2,0 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. nie może być zaolejone. Podbudowa elastyczna typu ET przepuszczalnego musi być uwałowana w taki sposób, aby nie występowało wykruszanie się warstwy górnej. Warstwa stabilizująca ET - jest to wodoprzepuszczalne i elastyczne podłoże dla nawierzchni poliuretanowej, (które stanowi kruszywo mineralne, granulat SBR połączone lepiszczem do granulatu, rozkładana specjalistyczną maszyną z laserowym pomiarem wysokości). Jest to technologia stosowana jako podbudowa pod nawierzchnie poliuretanowe boisk sportowych. Mieszanina granulatu SBR kruszywa i lepiszcza poliuretanowego tworzy zwartą elastyczną strukturę. Ze względu na komponenty używane do wykonania warstwy ET i nawierzchni tartanowej obie warstwy łączą się ze sobą w sposób trwały przez co zmniejsza się ryzyko rozwarstwienia. Impregnacja podłoża Impregnacja ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, związanie luźnych cząsteczek podłoża. Można wykonywać ją ręcznie za pomocą wałka lub mechanicznie poprzez natrysk pistoletem. Warstwa nośna – elastyczna Układana jest mechanicznie, bezspoinowo przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Warstwa górna - użytkowa Układana jest na warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny przy użyciu specjalnej natryskarki. Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET. Dolna warstwa z granulatu SBR, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM. Warunkiem poprawnego wykonania nawierzchni sportowej jest przestrzeganie warunków pogodowych, technologi wykonania właściwych norm zużycia poszczególnych materiałów. Zalecana temperatura wykonania wynosi: min. 15ºC, max. 40ºC.

Nawierzchnia z kostki brukowej

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych betonowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy. Podbudowa Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.

- Kontrola jakości

Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania w czasie robót Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Uziarnienie mieszanki Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi podanymi w projekcie. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. Wilgotność mieszanki Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. Zagęszczenie podbudowy Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niŜ raz na 5000 m2 , lub według zaleceń Inspektora Nadzoru. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy Częstotliwość oraz zakres pomiarów Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. Szerokość podbudowy Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm. Równość podbudowy Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: - 10 mm dla podbudowy zasadniczej, - 20 mm dla podbudowy pomocniczej. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: - dla podbudowy zasadniczej + 10%, - dla podbudowy pomocniczej + 10%, -15%. Nośność podbudowy - moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, - ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. Niewłaściwa grubość podbudowy Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. Niewłaściwa nośność podbudowy Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w niniejszej SST i wyniki badań przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania w czasie robót Sprawdzenie podłoża i podbudowy Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. Sprawdzenie podsypki Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszej SST. Sprawdzenie wykonania nawierzchni Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej SST: - pomierzenie szerokości spoin, - sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), - sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, - sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) nawierzchni jest zachowany. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni Nierówności podłużne Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm.

Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. Grubość podsypki Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. Częstotliwość pomiarów Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

- Obmiar robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową. Jednostkami obmiaru są m2 wykonanej nawierzchni.

- Odbiór robót

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu

Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy, wykonanie podsypki.

- Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

- Przepisy i normy

PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

PN-EN 15330-1:2014-02 Nawierzchnie terenów sportowych -- Darń syntetyczna i mechanicznie igłowane nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie niekrytym -- Część 1: Specyfikacja nawierzchni z darni syntetycznej stosowanych w piłce nożnej, hokeju, treningu rugby, tenisie i w uprawianiu wielu dyscyplin sportowych

PN-EN 14836:2019-03 Nawierzchnie terenów sportowych -- Nawierzchnie syntetyczne odkrytych terenów sportowych -- Metoda badania w warunkach sztucznego starzenia

Instrukcja techniczna - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna - Geodezyjna obsługa inwestycji GUS i K 1978.

Instrukcja techniczna - Geodezyjna osnowa pozioma 1978.

Instrukcja techniczna - Wysokościowa osnowa geodezyjna GUS i K 1983.

Nawierzchnie z traw syntetycznych na obiektach sportowych. Przegląd rozwiązań.

Obiekty lekkoatletyczne. Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

- SST.A.03 – Elementy małej architektury i elementy wyposażenia boisk
kod CPV – 45112720-8 – elementy małej architektury

- Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obiektów małej architektury i elementów wyposażenia boisk dla zadania pn.: Budowa obiektu sportowego Orlik w miejscowości Ostrowite.

- Zakres zastosowania specyfikacji

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wymienionych wyżej robót. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie elementów małej architektury.

- Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie elementów małej architektury oraz elementów wyposażenia boisk, tj. ławki, ogrodzenia, bramki, stojaki rowerowe, stojaki do koszykówki, słupki uniwersalne, siatka całosezonowa oraz pozostałe wyposażenie zgodnie z dokumentacją projektową.

- Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

- Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją, SST i poleceniami Inwestora.

- Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w „Wymagania ogólne” pkt 2.

- Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Przewiduje się wiertnice ręczne, poziomice, betoniarki, narzędzia ręczne.

- Transport

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.

- Wykonanie robót

Mała architektura i wyposażenie boiska

Roboty związane z małą architekturą należy wykonać po zakończeniu robót drogowych, budowlanych i ogrodzeniowych.

Ogrodzenia

Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, zgodności z projektem, jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. Jakości powłok antykorozyjnych. Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Budowy do dziennika budowy. Montaż. Wykopanie dołków pod fundamenty z zasypaniem po wykonaniu robót betonowych oraz wywiezieniem nadmiaru ziemi, osadzenie słupków stalowych, zabetonowanie betonem C12/15 fundamentów. Montaż paneli i siatek ogrodzenia. Zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu i wymagań wg SST.

- Kontrola jakości

Ogólne zasady kontroli jakości robót. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano cz. Wymagania Ogólne.

- Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są: Ogrodzenia i piłkochwyty – za 1mb/m2 wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.

Mała architektura i wyposażenie boiska: za 1szt. wykonanych i zamontowanych obiektów małej architektury.

- Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: − roboty przygotowawcze − wykonanie i montaż słupków ogrodzeniowych − wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych − montaż segmentów ogrodzenia, bram i furtek − montaż elementów małej architektury - ławki, Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu.

- Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

- Przepisy i normy

PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

PN-EN 10223 Druty stalowe i wyroby z drutu do ogrodzeń

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery – Ochrona konstrukcji stalowych przed korozją

PN-EN 581-1:2017-03 Meble zewnętrzne – Siedziska i stoły – Wymagania ogólne

PN-EN 13071 Pojemniki na odpady – Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa

- SST.I.01 – Drenaż
kod CPV – 45231300-8 – drenaż

- Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania drenażu odwadniającego płyty boisk dla zadania pn.: Budowa obiektu sportowego Orlik w miejscowości Ostrowite.

- Zakres zastosowania specyfikacji

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wymienionych wyżej robót.

- Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z budową drenażu.

- Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

- Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją, SST i poleceniami Inwestora.

- Materiały

systemy kanalizacji drenarskiej PVC posiadane aprobaty techniczne Materiały do wykonania podłoża drenażu: Do wykonania podłoża należy stosować grunty sypkie, w których nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm. Materiały do wykonania obsypki drenażu: Do wykonania obsypki należy żwir o maksymalnej średnicy zastępczej Ø32 w warstwie 30cm nad rurę. Materiały do wykonania drenażu odwadniającego

a) rury drenarskie d:100 Pipelife lub równoważne

b) studzienki drenarskie z osadnikiem PVC 315 (rura karbowana, właz żeliwny A15)

Materiały stosowane do ułożenia drenażu odwadniającego powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm – świadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej.

- Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.

- Transport

Transport sprzętu i urządzeń pomocniczych przeprowadzić można dowolnymi środkami transportu. Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie inwestycji jak i poza nim.

- Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do ułożenia drenażu odwadniającego należy wytyczyć przebieg trasy. Wykonanie podsypki pod rurociągi - materiał na podsypkę powinien spełniać następujące wymagania: a) nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm b) materiał nie może być zmrożony c) nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału Wysokość podsypki powinna wynosić 0,10 m. Jeśli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m. Ułożenie drenażu odwadniającego Rury należy układać w taki sposób, aby podparcie było jednolite i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie technicznym. Studzienki odwadniające montować w miejscach i na głębokości wskazanej w projekcie technicznym. Wykonanie obsypki rurociągów: Materiał na obsypkę – żwir o maksymalnej średnicy zastępczej Ø32 w warstwie 30cm nad rurę. Wykonanie obsypki nie może spowodować przemieszczenia lub uszkodzenia rurociągu. Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,20 m po zagęszczeniu. Pierwsza warstwa obsypki aż do osi rury powinna być wykonana w taki sposób, aby uniknąć uniesienia rury. Ostatnia warstwa obsypki powinna być wykonana do wysokości 0,30 m powyżej górnej krawędzi rury. Zasypanie rowu odwadniającego: Wykonać zasypanie pospółką, jeżeli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 30 cm. W terenach zielonych nie jest wymagane zagęszczanie zasypki. Wykonać humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm.

- Kontrola jakości

Kontrola robót prowadzonych przy wykonywaniu prac objętych niniejszą SST powinny być prowadzone w sposób ciągły. Odbiorowi i kontroli muszą podlegać poszczególne etapy prac. Inżynier potwierdza przyjęcie prac wpisem do dziennika budowy. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót pomiarowych. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w trakcie wykonywania robót należy wpisywać do: - dziennika budowy - protokołu robót zanikowych lub ulegających zakryciu. Badania w trakcie odbioru mają na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy drenażu odwadniającego zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami oraz wskazówkami inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania robót oraz wyrywkowych badań po zakończeniu budowy. Pomiary w trakcie odbioru powinny być przeprowadzone przez wykonawcę w obecności inspektora nadzoru. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: c) dzienników budowy d) protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. Do odbioru wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. Ponadto wykonawca powinien przedstawić zestawienia wartości wskaźnika zagęszczenia obsypek przewodów. Drenaż odwadniający uznaje się za wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli wszystkie wyniki prób i badań przeprowadzonych przy odbiorze okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robót okazało się niezgodne z wymaganiami, ułożenie drenażu uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Roboty te nie podlegają zapłacie. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: - dokumentację projektową powykonawczą - geodezyjną dokumentację powykonawczą - protokoły z dokonanych prób i pomiarów

- Obmiar robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót.

- Odbiór robót

Odbiorom podlegają wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST według zasad podanych w normach, SST.

- Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

- Przepisy i normy

PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

PN-EN 933-1:2012 – Badania kruszywa. Oznaczanie składu ziarnowego metodą przesiewania na sucho

PN-EN 1610:2015-10 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

- SST.E.01 – Oświetlenie boisk
kod CPV – 453160000-5 – oświetlenie boisk

- Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oświetlenia boisk dla zadania pn.: Budowa obiektu sportowego Orlik w miejscowości Ostrowite.

- Zakres zastosowania specyfikacji

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wymienionych wyżej robót.

- Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z budową oświetlenia boisk sportowych.

- Określenia podstawowe

Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14m.

Maszt oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocą fundamentu, służąca do zamocowania opraw oświetleniowych na wysokości powyżej 16m.

Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcenia strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.

Kabel — przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.

Ustrój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych.

Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu lub szafy oświetleniowej w pozycji pracy.

Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje oświetleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

- Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją, SST i poleceniami Inwestora.

- Materiały

Materiały stosowane przy układaniu kabli

Piasek

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku .3", odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-04 [24]

Folia

Folia do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku l, odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353 [21].

Rura osłonowa

Rura osłonowa służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być rurą typu DVR 75 firmy AROT (lub podobne).

Elementy gotowe

Fundamenty prefabrykowane Pod maszty i szafy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B03322 [1]. W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne według SST, zgodne z "Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych" [35]. Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego.

Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 90mm. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9]. Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu w nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

Kable

Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, pięciożyłowych o żyłach miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Nie zaleca się stosowania kabli o przekroju większym niż 50 mm2. Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Źródła światła i oprawy

Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze względów eksploatacyjnych należy stosować oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP 54 i klasą ochronności l. Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych. Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5°C i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-79100 [19].

Słupy oświetleniowe

Słupy oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dla konkretnego obiektu. Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12]. Każdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę stalową dla zamocowania wysięgnika rurowego i osłony stożkowej (nie dotyczy słupów o wys. 5m). W dolnej części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną drzwiczkami. Wnęka powinna być przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadającej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilości zależnej od ilości zainstalowanych opraw) i cztery lub pięć zacisków do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju 35mm2 i 50 mm2. Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowanej przekładek z drewna miękkiego.

Wysięgniki

Wysięgniki powinny być zabezpieczone antykorozyjne powłokami malarskimi z zewnątrz i asfaltowymi wewnątrz rur. Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub pięć zacisków przystosowanych do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju 35 i 50mm2.

Szafa oświetleniowa

Szafa oświetleniowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-91/E05160/01 [14], jako konstrukcja wolnostojąca na fundamencie betonowym prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 33. Szafa powinna być przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napięcie znamionowe 380/220 V, 50 Hz. Do podłączenia kabli odbiorczych, człon powinien posiadać uniwersalne zaciski śrubowe umożliwiające przykręcenia żył o przekroju do 70 mm2 bez używania końcówek kablowych, pomiarowego, służącego do pomiaru energii elektrycznej, sterowniczego realizującego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji projektowej lub SST. Ponadto szafa oświetleniowa powinna umożliwić wyłączanie części oświetlenia oraz pracę w pierścieniu sterowniczym ze sterowaniem zdalnym i miejscowym. Składowanie szafy oświetleniowej powinno odbywać się w zamkniętym, suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem się kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zwir na podsypkę

Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy co najmniej III i odpowiadać wymaganiom BN-80/6112-28.

- Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego z ofertą przetargową i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprzęt powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.

- Transport

Transport sprzętu i urządzeń pomocniczych przeprowadzić można dowolnymi środkami transportu. Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału, jego objętości, technologii załadunku i wbudowania oraz od odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie inwestycji jak i poza nim.

- Wykonanie robót

Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania robot ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed obsypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-O2 [25]. W wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2]. Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową SST lub wskazaniami Inżyniera. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12 [26]. Zagęszczenie należy wykonać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w SST lub przez Inżyniera.

Montaż fundamentów prefabrykowanych

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu umieszczonymi w dokumentacji projektowej. Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu b10, spełniającego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zagęszczonego żwiru spełniającego wymagania BN-66/6774-01 [23]. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalnie odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia +2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ±10cm.

Montaż słupów

Słupy należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane i częściowo wykonane ustoje. Spód słupa powinien opierać się na warstwie betonu marki B10 według PN-88/B-06250 [3]grubości min 10cm lub na płycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7cm. Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy wykonać według dokumentacji projektowej. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika.

Montaż wysięgników

Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z balkonem. Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie należy unieruchomić go śrubami, znajdującymi się w nagwintowanych otworach.

Montaż opraw

Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i wysięgników. Należy stosować przewody o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły - jakości połączeń śrubowych słupów, masztów wysięgników i opraw, 1. stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.

Układanie kabli

Wszelkie wykopy związane z odkopaniem linii kablowej powinny być zasypane gruntem zagęszczanym warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. Rowy pod kable należy ręcznie po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. Tablica 1. Odległości miedzy kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez: Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.

Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez: Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszko ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. Przy mufach kablowych zaleca się pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż 1 m -w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym do 1 kV. Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90° i w miar ę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami, ułożonych w gruncie od innych.

Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od urządzeń mechanicznych w miejscach skrzyżowania z drogą powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w tablicy 3

Najmniejsza odległość pionowa miedzy górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie powinna być mniejsza niż 100 cm. Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co najmniej 50 cm. Ww. minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, gdyż dla konkretnego odcinka drogi powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy (uwzględniających projektowaną przebudowę konstrukcji nawierzchni lub pogłębienie rowu). Kable należy układać poza pasem drogowym w odległości co najmniej 1 m od jego granicy. Odległość kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosić co najmniej 2 m. Łączenie, odgałęzianie i zakańczanie kabli należy wykonywać przy użyciu muf i głowic kablowych. Mufy i głowice powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie prac montażowych. W przypadku wiązek kabli składających się z kabli jednożyłowych, zaleca się przesunięcie względem siebie (wzdłuż kabla) muf montowanych na poszczególnych kablach. Miejsca połączeń żył kabli w mufach powinny być izolowane oddzielnie, przy tym rozkład pola elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien być zbliżony do rozkładu pola w kablu. Na izolację miejsc łączenia żył zaleca się stosować materiały izolacyjne o własnościach zbliżonych do własności izolacji łączonych kabli. Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednożyłowych tworzących układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być zwiększona, gdyż powinna wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla danego odcinka drogi. W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstukcji nierozbieralnej, przepusty powinny być wykonywane metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty rezerwowe dla umożliwienia ułożenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg. Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK.) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak użytkownika kabla, znak fazy (przy kablach jednożyłowych), rok ułożenia kabla.

Ochrona przeciwporażeniowa

Jako ochronę od porażeń prądem elektrycznym przewidziano samoczynne szybkie wyłaczenie . Jako system dodatkowej ochrony przeciw porazeniowej zastosowano połączenia wyrównawcze. W tym celu części przewodzące dostępne łączymy z uziemionym przewodem PE i powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania

- Kontrola jakości

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją i przepisami. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera o założonej jakości. Przed przystąpieniem oraz w trakcie wykonywania robót należy przeprowadzać badania oraz sprawdzenia jakości i atestów stosowanych materiałów, wykopów pod fundamenty i kable, fundamentów i ustrojów, linii kablowych, słupów oświetleniowych, szaf oświetleniowych. Po wykonaniu robót należy wykonać pomiary i badania jakości, w tym instalacji przeciporażeniowej i pomiary kontrolne natężenia oświetlenia.

- Obmiar robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót.

- Odbiór robót

Odbiorom podlegają wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST według zasad podanych w normach, SST.

- Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

- Przepisy i normy

PN-EN 12193:2018-03 Oświetlenie w sporcie

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia

PN-EN 61439-1 i PN-EN 61439-2 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe

PN-EN 60598-1:2021-04 Oprawy oświetleniowe – Wymagania ogólne i badania

PN-EN 60598-2-5 Oprawy oświetleniowe – Projektory (naświetlacze)

PN-EN IEC 62722-2-1 Parametry opraw LED – Oprawy LED

PN-EN 40 Słupy oświetleniowe

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 – Oddziaływania wiatru

PN-EN 1993-1-1  Eurokod 3 – Konstrukcje stalowe