# ST-05 ROBOTY DROGOWE

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	2

2.	MATERIAŁY	3

3.	SPRZĘT	7

4.	TRANSPORT	8

5.	WYKONANIE ROBÓT	8

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	12

7.	OBMIAR ROBÓT	14

8.	ODBIÓR ROBÓT	14

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	14

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	14

# WSTĘP

1.1    Nazwa zadania

Niniejsze opracowanie dotyczy zadania inwestycyjnego o nazwie:

Zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej przy ul. Dalków”

Projekt: „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II – TURZA Śl.”

1.2    Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz odtworzeniem nawierzchni w ramach Zadania opisanego w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres Robót objętych ST

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odbudową nawierzchni dróg i chodników. W niniejszej ST podano wytyczne odbudowy dróg asfaltowych, dróg z kostki betonowej, nawierzchni z kruszywa i chodników.

Odtworzenie musi być zgodne z uzgodnieniami właścicieli i zarządców dróg i chodników oraz poleceniem Inspektora nadzoru.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni i chodników w miejscach rozebranych, w związku z prowadzonymi robotami przy budowie sieci kanalizacyjnej.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie w całości robót związanych z:

- wykonaniem, profilowaniem i zagęszczaniem koryta na odcinkach odtwarzanych nawierzchni jezdni po wykonaniu robót związanych z budową kanalizacji,

- wykonaniem, profilowaniem i zagęszczaniem koryta na chodnikach i wjazdach na posesję,

- wykonaniem, profilowaniem i zagęszczaniem koryta na dojazdach do posesji,

- wykonaniem warstw podbudowy

- wykonaniem nawierzchni z kruszywa

- wykonywaniem warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego

- wykonaniem nawierzchni chodników, wjazdów oraz dojazdów do posesji

- ustawieniem krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej,

- ustawieniem krawężników betonowych na ławie tłuczniowej lub żwirowej,

- ustawieniem krawężników betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej, tłuczniowej

- ustawieniem krawężników betonowych wtopionych bez ławy na podsypce piaskowej lub cementowo – piaskowej,

- ustawieniem obrzeży betonowych

Grubości warstw odtworzeń poszczególnych warstw drogowych należy przyjąć na podstawie warunków odtworzenia nawierzchni dróg zgodnie z decyzjami dołączonymi do Projektu lub ustaleniami zarządcy drogi na wejście/zajęcie pasa drogowego.

1.4.	Nazwa i kod wg wspólnego słownika zamówień (CPV)

45231300	 	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231100		Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45232440	   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45233140	   Roboty drogowe

1.5.	Określenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i zagęszczona.

Podłoże -  grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, na której wykonuje się ławę lub podsypkę.

Podsypka -  warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu ziemnym lub na ławie.

Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

Ława – warstwa nośna służąca do umocowania krawężnika oraz przenosząca obciążenie z krawężnika na grunt.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w ST-WO ,,Wymagania ogólne” pkt. 1.

1.6.	Podstawowe wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-WO Wymagania ogólne pkt. 1.6.

# MATERIAŁY

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-WO Wymagania ogólne

2.2.	Piasek

Warstwa odsączająca z piasku powinna spełniać następujące warunki:

- warunek szczelności określony zależnością:

D15/d85≤ 5

gdzie:

D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15 % ziaren kruszywa na warstwę,

d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85 % ziaren podłoża.

- warunek zagęszczalności określony zależnością:

U = d60/d10 ≥ 5

gdzie :

U – wskaźnik różnorodności,

d60 – wymiar sita przez które przechodzi 69 % kruszywa tworzącego warstwę odsączającą,

d10 – wymiar sita, przez które przechodzi 10 % kruszywa tworzącego warstwę odsączającą.

Składowanie kruszywa powinno być zorganizowane w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i odwodnione.

2.3 	Kruszywa łamane stabilizowane mechanicznie do podbudów

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo uzyskane w wyniku przekruszenia surowca. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych. Krzywa uziarnienia kruszywa według PN-S-06102: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Do wykonania podbudowy stosować kruszywa o frakcji 31,5 – 63 mm, 0 – 31,5 mm oraz 0 – 63 mm.

2.4.	Kruszywa łamane stabilizowane mechanicznie do nawierzchni

Materiałem do wykonania nawierzchni z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo uzyskane w wyniku przekruszenia surowca. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych. Krzywa uziarnienia kruszywa według PN-S-06102: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Do wykonania nawierzchni z kruszywa stosować materiał o frakcji 0- 31,5 mm lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.4. Nawierzchnie gruntowe

Grunt jest podstawowym materiałem przy naprawie nawierzchni gruntowej. Materiały do ulepszania mechanicznego lub chemicznego nawierzchni gruntowej: przy odtworzeniu nawierzchni gruntowej można stosować mieszanki do ulepszania mechanicznego: gliniasto – piaskowe, gliniasto – żwirowe, z kruszywami odpadowymi oraz materiałami do ulepszania chemicznego jak popioły lotne, ew. cement lub wapno. Materiały te powinny spełniać wymagania określone w ST-WO.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki oraz próbki gruntu i aktywnych popiołów lotnych oraz ewentualnych dodatków ulepszających, pobrane w obecności Inspektora nadzoru. Projekt składu mieszanki stabilizowanej aktywnymi popiołami lotnymi powinien być opracowany zgodnie z zaleceniami normy BN-71/8933-10.

Projekt składu mieszanki powinien zawierać:

- wyniki badań gruntu przeznaczonego do stabilizacji;

- wyniki badań popiołów lotnych;

- wyniki badań mieszanki gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami lotnymi;

- w przypadkach wątpliwych – wyniki badania jakości wody według normy PN-B-32250;

- wilgotność optymalna mieszanki gruntu z popiołami;

- wymagana ilość popiołów lotnych w mieszance i ewentualnych dodatków ulepszających.

Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewnić otrzymanie właściwości gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami lotnymi, zgodnych z poniższymi wymaganiami.

Wytrzymałość na ściskanie badana wg BN-71/8933-10, MPa, nie mniej niż:

- po 14 dniach – 1,6;

- po 42 dniach – 2,5.

Wskaźnik mrozoodporności określony wg BN-71/8933-10, mniej niż 0,6.

2.5. Nawierzchnie  asfaltowe (warstwa ścieralna: 0/11, warstwa wiążąca: 0/16mm)

Do wytworzenia mieszanki mineralno-asfaltowej o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe warstwy wiążącej o uziarnieniu 0/16mm należy stosować kruszywo łamane granulowane kl. II pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; gat. 1, 2. Do warstwy ścieralnej o uziarnieniu 0/11mm na ulicach stosować kruszywo łamane granulowane kl. I,II ; gat. 1, 2.

Ponadto wymaga się dla grysów:

a)	grysy bazaltowe nie powinny wykazywać oznak zgorzeli słonecznej i zmian natury chemicznej -wymagane badanie kruszywa pod kątem występowania zgorzeli,

b)	dla grysów granitowych dopuszcza się ścieralność po pełnej liczbie obrotów do 35%.

Do wytworzenia betonu asfaltowego w warstwie wiążącej należy stosować asfalt D-35/50, a do wytworzenia  betonu  asfaltowego  w  warstwie ścieralnej  należy  stosować  asfalt  D-50/70.

Zabrania się stosowania do tego samego asortymentu robót lepiszczy pochodzących od różnych producentów. Zmiana dostawcy (producenta) lepiszcza w czasie trwania Robót wymaga zgody Inspektora nadzoru oraz opracowania nowej recepty na beton asfaltowy.

Każda dostawa asfaltu na budowę powinna posiadać atest producenta, potwierdzający zgodność z wymaganiami ST.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz wykonania laboratoryjnych badań kontrolnych.

Za jakość dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawca Robót.

Do wytworzenia mieszanek mineralno-bitumicznych należy stosować asfalt spełniający wymagania norm.

W przypadku, gdy przyczepność lepiszcza do kruszyw mniej niż 80%, należy stosować środek adhezyjny posiadający Aprobatę Techniczną IBDiM.

2.5.1 Wytwarzanie mieszanek

2.5.1.1	Lokalizacja wytwórni

Wytwórnia powinna być zlokalizowana w takiej odległości, aby czas transportu od załadunku do rozładunku nie przekraczał 2 godzin i zapewniał spadek temperatury mieszanki w czasie transportu nie większy jak 10% temperatury wyjściowej, ponadto nie może zakłócać warunków ochrony środowiska, a Wykonawca musi posiadać świadectwo dopuszczenia wytwórni do ruchu przez Inspekcję Sanitarną i władze Ochrony Środowiska.

2.5.1.2	Rodzaj wytwórni

Wytwórnia (otaczarka) mieszanki mineralno-asfaltowej wytwarzanej na gorącą, będąca zespołem maszyn i urządzeń do dozowania, podgrzewania i wymieszania składników musi posiadać pełne wyposażenie gwarantujące właściwą jakość wytworzonej mieszanki, zgodną z zatwierdzoną receptą i wymaganiami niniejszych ST.

Otaczarka będzie zapewniać: właściwe wysuszenie kruszyw, prawidłowe dozowanie i wymieszanie składników oraz zachowanie wymaganej temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Nie dopuszcza się ręcznego sterowania produkcją mieszanki mineralno-asfaltowej.

Wydajność wytwórni musi zapewniać zapotrzebowanie na mieszankę dla danej budowy.

Wytwórnia musi być wyposażona w urządzenia automatycznego sterowania produkcją, gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej mieszanki.

2.5.1.3	Kruszywo

Kruszywo musi być składowane w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Wykonawca powinien zgromadzić przed rozpoczęciem Robót połowę ilości kruszyw niezbędnych do wyprodukowania przewidzianej w Dokumentacji Projektowej ilości mieszanki mineralno-asfaltowej.

2.5.1.4	Lepiszcze

Wielkość i częstotliwość dostaw lepiszcza powinna gwarantować ciągłość produkcji. Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeń.

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości.

Temperatury lepiszcza i kruszywa muszą być ściśle przestrzegane i powinny wynosić:

dla asfaltu D-35/50 i D-50/70 - od 145 do 165°C,

dla mieszanki - od 140 do 170°C.

2.5.1.5	Dozowanie składników

W przypadku konieczności użycia środka adhezyjnego, należy dozować go do asfaltu w ilości zgodnej z zatwierdzoną receptą.

2.5.1.6	Warunki prowadzenia produkcji

Mieszanki mineralno-bitumiczne wytwarzane i wbudowywane na gorąco można produkować przy temperaturze otoczenia nie niższej niż + 5°C.

2.5.1.7	Zarób próbny

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji jest zobowiązany do przeprowadzenia kontrolnej

produkcji w postaci zarobu próbnego.

Wytwórnia musi zostać zaprogramowana zgodnie z zatwierdzoną receptą roboczą.

Należy sprawdzić zgodność uziarnienia oraz lepiszcza z receptą laboratoryjną, a także następujące parametry mieszanki mineralno – bitumicznej:

-	stabilność,

-	odkształcenie,

-	gęstość objętościową,

-	gęstość strukturalną wg Marshalla,

-	moduł sztywności,

-	wolną przestrzeń,

-	wypełnienie lepiszczem wolnej przestrzeni.

2.6. Krawężniki betonowe

Przewiduje się użycie następujących materiałów np.:

- krawężniki betonowe (nowe lub z odzysku),

- piasek na podsypkę i do zapraw,

- cement powszechnego użytku CEM I,

- woda,

- materiały do wykonania ławy pod krawężniki

- obrzeża betonowe

Do   obramowania   jezdni  należy   stosować   krawężniki   drogowe lub najazdowe,  jednowarstwowe   o  wymiarach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub Zarządcą Drogi.

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych nie powinny przekraczać:

– długość: ±1% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 4 mm i nie więcej niż 10mm,

– wysokość i szerokość: ±5% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 10mm

Do produkcji krawężników betonowych należy stosować beton klasy C30/37.

Na podsypkę cementowo-piaskową i do zaprawy należy stosować cement powszechnego użytku CEM I, klasy nie mniejszej niż „32.5”.

Piasek na podsypką cementowo-piaskową oraz do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać stosownym normom.

Woda zarobowa powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm.

Do wykonania ławy betonowej należy stosować beton klasy C12/15 według PN-EN 206+A1:2016-12.

Do wykonania ławy żwirowej należy stosować żwir odpowiadający wymaganiom PN-EN 13043:2004

# SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-WO Wymagania ogólne.

3.2 Sprzęt do wykonania Robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, warstw nawierzchni z betonu asfaltowego oraz ułożenia krawężników i obrzeży powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu np.:

–	mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę, mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,

–	prowadnic i szablonów umożliwiających rozłożenie mieszanki w wykopie,

–	równiarek lub układarek do rozkładania mieszanki,

–	zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych, małych walców wibracyjnych, walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych,

–	beczkowozów.

–    skrapiarka mechaniczna z cysterną,

-	wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

–	układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, z automatycznym sterowaniem pozwalającym na ułożenie warstwy zgodnie z założoną grubością, z podgrzewaną płytą wibracyjną do wstępnego zagęszczania oraz szerokością rozkładania minimum 2,5m,

– 	skrapiarek,

– 	walców średnich stalowych gładkich,

– 	walców ciężkich i bardzo ciężkich o bębnach ogumionych (bez bieżnika), o regulowanym ciśnieniu w kołach o gładkich bębnach o mieszanych z przednimi wałami gładkimi wibracyjnymi.

– 	Inny sprzęt uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

– 	betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

– 	wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

Walce, zwłaszcza stalowe, winny posiadać sprawne wyposażenie w system zwilżania wałów przy użyciu płynu (np. wody), dla niedopuszczenia do przyklejania mieszanki.

Walce ogumione winny być wyposażone w fartuchy osłonowe kół, w celu utrzymywania temperatury. Walce wibracyjne winny posiadać oprzyrządowanie we wskaźniki wibracji.

# TRANSPORT

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-WO „Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2.	Transport materiałów

4.2.1. Kruszywa

Kruszywa można przewozić samowyładowczymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST.

4.2.2 Asfalt

Transport asfaltu może odbywać się w:

## - cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bębnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

4.2.3 Wypełniacz

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.2.4 Mieszanka mineralno-asfaltowa

Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien spełniać następujące warunki:

-	mieszankę należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce brezentowe, przy transporcie na odległość do 10 km, przy dalszym transporcie należy mieszankę przewozić samochodami termosami,

-	w czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem,

-	czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku, że spadek temperatury przewożonej mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania nie może przekroczyć 10% temperatury wyjściowej,

-	zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.

4.2.5 Transport  krawężników betonowych

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki należy przewozić na paletach w pozycji poziomej, w dwóch warstwach rozdzielonych drewnianymi listwami, spięte taśmami stalowymi lub z tworzywa sztucznego.

Palety z krawężnikami powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.

# WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne”

5.2.	Profilowanie i zagęszczanie koryta

Wykonawca przed przystąpieniem do Robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny za roboty przygotowawcze dokumentację fotograficzną lub video obiektów w pasie Robót, z adresem obiektu ze szczególnym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i pęknięć.

## 5.2.1	Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

## 5.2.2	Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane.

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

## 5.2.3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, należy sprawdzić czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonego w tablicy 1.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy poniżej.

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

Tablica 1

|  | Minimalna wartość Is dla: |  |
| --- | --- | --- |
| Strefa | Innych dróg |  |
| Korpusu | Ruch ciężki i bardzo ciężki | Ruch mniejszy od ciężkiego |
| Górna warstwa o grubości 20 cm | 1,00 | 1,00 |
| Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża | 1,00 | 0,97 |

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

## 5.2.4	Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

5.3.	Wykonanie warstw podbudowy

Podłoże pod podbudowę stanowi:

### Podbudowa piaskowa

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsączającej pod nawierzchnie należy stosować piasek średnio lub gruboziarnisty wg PN-EN 13043:2004. Użyty piasek nie może zawierać gliny w ilościach ponad 5 %. Pozostałe warunki wykonania robót jak podłoża gruntowego. Wskaźnik wodoprzepuszczalności ≥8m/dobę.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia Robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3.1	Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3.2	Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej lub poleconej przez Inspektora nadzoru.

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy.

5.3.4	Utrzymanie podbudowy

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy tj. podbudowy zasadniczej z kruszywa, podbudowy z betonu asfaltowego, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego pod warstwę ścieralną, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę Robót.

5.4.	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego

Tłuczeń 0-63 mm i 0-31 mm przeznaczony na nawierzchnię tłuczniową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004. Dowóz tłucznia na miejsce wbudowania odbędzie się transportem samowyładowczym. Rozścielenie tłucznia w warstwie nawierzchni odbędzie się mechanicznie, przy użyciu równiarki lub układarki kruszywa.

Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym. Wałowanie należy wykonywać z polewaniem wodą.

Wymagania odnośnie wałowania:

- zagęszczenie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, w zależności od szerokości zagęszczonego pasa roboczego i grubości wałowanej warstwy,

- zagęszczenie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi,

- najeżdżać wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem,

- manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym,

- prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 - 4 km/h na początku i 4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania,

- wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy rozpocząć od dolnej krawędzi ku górze,

- walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33 - 35 Hz.

5.5 Wykonanie warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych

Podłożem dla układanej warstwy ścieralnej jest warstwa wiążąca  lub podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego lub sfrezowana istniejąca nawierzchnia.

Podłożem dla układanej warstwy wiążącej jest warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego lub podbudowa z kruszywa. Przed ułożeniem warstwy ścieralnej i wiążącej podłoże należy oczyścić i skropić asfaltową emulsją.

Mieszanka BA musi być wbudowywana mechanicznie, w sposób ciągły, bez przerw, układarką z włączoną wibracją. Elementy układarki rozkładające i dogęszczające mieszankę powinny być podgrzane przed rozpoczęciem robót. Roboty powinny odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych (sucho, temperatura otoczenia powyżej + 10°C).

Nie dopuszcza się układania warstwy ścieralnej i wiążącej podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16m/s).

5.5.1	Układanie

Szerokość robocza układarki powinna być dostosowana do szerokości pasa roboczego. Płytę wibracyjną należy podgrzać przed rozpoczęciem pracy.

Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę.

5.5.2	Zagęszczanie mieszanki

Rozłożona mieszanka  powinna być zagęszczana walcami ciężkimi stalowymi i ogumionymi. Sposób zagęszczania powinien być sprawdzony i ustalony na odcinku próbnym.

Dobór sprzętu omówiono w pkt. 3.

5.5.3	Wykonanie złączy

Łączenia działek roboczych oraz łączeń podłużnych w warstwie ścieralnej należy wykonać przy użyciu taśmy bitumicznej, klejonej do równo obciętych krawędzi.

Złącza poprzeczne w warstwie wiążącej, wynikające z dziennej działki roboczej należy równo obciąć, posmarować lepiszczem i zabezpieczyć listwą przed uszkodzeniem.

Przed rozpoczęciem układania następnej działki roboczej należy listwę zabezpieczającą ostrożnie usunąć.

5.6	Wykonanie koryt pod ławy i ław pod krawężniki

Wymiary koryta pod ławę powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.

Ławy wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami.

5.7 Ustawienie krawężników betonowych

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej  lub poleceniami Inżyniera (w uzgodnieniu z Zarządcą Drogi), a w przypadku braku takich danych powinno wynosić: 12 cm lub 5cm w przypadku krawężnika wystającego, 4cm w przypadku wjazdów do bram, 2cm w przypadku przejść dla pieszych przez jezdnię.

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony pasa rozdziału powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm po zagęszczeniu.

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej.

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1	Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-WO „Wymagania ogólne” pkt. 6.

## 6.2	Kontrola profilowania i zagęszczania koryta

Sprawdzenie  jakości  profilowania  i  zagęszczenia  koryta  obejmuje  ocenę  następujących

elementów :

- ukształtowanie pionowe osi z tolerancją 1 cm;

- głębokość koryta z tolerancją +1 cm i -2 cm;

- spadek poprzeczny z tolerancją 0,5 %;

- zagęszczenia  dna  koryta  i  wilgotność  gruntu  w  czasie  zagęszczenia  z  tolerancją  10%

- w stosunku do wilgotności optymalnej;

- równość podłoża mierzona łatą 4 – metrową z tolerancją 2 cm.

- równość poprzeczna z tolerancją 2 cm.

## 6.3	Kontrola wykonania warstw podbudowy z kruszywa

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw przeznaczonych  do  wykonania  robót  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inspektorowi  Nadzoru. Kruszywo powinno być zgodne z normą PN-EN 13043:2004: Kruszywa do  mieszanek  bitumicznych i powierzchniowych  utrwaleń  stosowanych  na  drogach,  lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Wykonanie podbudowy - wg PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

- Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.  Zagęszczenie  podbudowy  stabilizowanej  mechanicznie  należy  uznać  za

prawidłowe,  gdy  stosunek  wtórnego  modułu  E2  (120  MPa)  do  pierwotnego  modułu odkształcenia E1 (min 60 MPa) jest nie większy od 2.2.

- Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm dla podbudowy zasadniczej i 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

- Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  podbudowy  i  rzędnymi  projektowanymi  nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.

- Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ± 10% dla podbudowy zasadniczej i +10%, -15% dla podbudowy pomocniczej.

Powierzchnie  podbudowy  nie  spełniające  wymagań  powinny  być  naprawione  przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone.

Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia  wykonanej  warstwy  jest  niedopuszczalne.  Jeżeli szerokość  podbudowy  jest  mniejsza  od  szerokości  wymaganej Wykonawca  powinien  poszerzyć podbudowę  przez  spulchnienie  warstwy  na  pełną  grubość  do  połowy  szerokości  pasa  ruchu, dołożenie  materiału  i  powtórne  zagęszczenie.  Jeżeli  nośność  podbudowy  będzie  mniejsza  od wymaganej,  Wykonawca  wykona  roboty  niezbędne  do  zapewnienia  wymaganej  nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru / przedstawiciela Inwestora. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt.

## 6.4	Kontrola wykonania nawierzchni z kruszywa

## Zgodnie z pkt. 6.3 niniejszej ST.

## 6.5	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno – asfaltowej i przedstawić wyniki tych  badań  wraz  z  receptą  Inspektorowi  /  przedstawicielowi  Inwestora  do  akceptacji.  Spełnienie wymagań dotyczących materiałów, mieszanek mineralno – asfaltowych i nawierzchni asfaltowych, warunków  wytwarzania  i  wbudowywania  mieszanek  oraz  odbioru  nawierzchni  określić  wg  PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

Grubość  podbudowy  powinna  być  zgodna  z  grubością  wymaganą,  z  tolerancją  +  10  %. Złącza  podbudowy  powinny  być  wykonane  w  linii  prostej,  równolegle  lub  prostopadle  do  osi.

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. Krawędzie  podbudowy  powinny  być  wyprofilowane  a  w  miejscach  gdzie  zaszła  konieczność obcięcia  pokryte  asfaltem.  Podbudowa  powinna  mieć  jednolitą  teksturę,  bez  miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

## 6.6	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, a wyniki przedstawić wraz  z  receptą  do  akceptacji  Inspektorowi  /  przedstawicielowi  Inwestora.  Spełnienie  wymagań dotyczących materiałów, mieszanek mineralno – asfaltowych i nawierzchni asfaltowych, warunków wytwarzania i wbudowywania mieszanek oraz odbioru nawierzchni określić wg PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością wymaganą, z tolerancją + 10 %. Złącza  w  nawierzchni  powinny  być  wykonane  w  linii  prostej,  równolegle  lub  prostopadle  do  osi.  Złącza  w  konstrukcji wielowarstwowej  powinny  być  przesunięte  względem  siebie  co  najmniej  o  15  cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane, a w miejscach gdzie  zaszła  konieczność  obcięcia  pokryte  asfaltem.  Wygląd  warstwy  z  betonu  asfaltowego powinien  mieć  jednolitą  teksturę,  bez  miejsc  przeasfaltowanych,  porowatych,  łuszczących  się i spękanych.

6.7 	Badania krawężników

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu.

Pomiary długości i głębokości uszkodzeń krawężników betonowych należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1mm.

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Wyniki pomiarów powinny spełniać wymagania podane w pkt 2.3.1. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

# ODBIÓR ROBÓT

Zgodnie z zapisami Umowy.

# ROZLICZENIE ROBÓT

Zgodnie z zapisami Umowy.

UWAGA! Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszej specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z zapisami Umowy.

UWAGA! Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszej specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1 Normy

PN-60/B-04493:1960 	Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej

PN-B-04481:1988 	Grunty budowlane . Badania próbek gruntu

PN-B-06050:1999 	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólna

PN-B-06714-34 :1991 	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej

PN-B-10021:1980 	Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-C-96173:1974 	Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych

PN-EN 1097-2:2000 	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie

PN-EN 1097-5:2008 	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją

PN-EN 1097-6:2002 	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie gęstości ziaren i nasiąkliwości.

PN-EN 12371:2002 	Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporności

PN-EN 12591:2004 	Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych

PN-EN 12620+A1 :2008 	Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004 	Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13139:2003 	Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1339:2005 	Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań

PN-EN 1367-1:2007 	Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników

atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności

PN-EN 1367-2:2000 	Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników

atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 13755:2008 	Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym

PN-EN 1744-1:2000 	Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 196-1:2006 	Metody badania cementu. Część 1 : Oznaczanie wytrzymałości

PN-EN 197-1:2002 	Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

PN-EN 206-1:2003 	Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-EN 45014:2000 	Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę

PN-EN 932-1:1999 	Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek

PN-EN 933-1:2000 	Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008 	Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu

PN-EN 991: 1999 	Oznaczenie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z

autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

PN-EN ISO/IEC 17050- 1:2005 Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1 : Wymagania ogólne

PN-S-02201:1987 	Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia

PN-S-02205:1998 	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-06102:1997 	Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-S-96025:2000 	Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

## 10.2 Inne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 88 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późniejszymi zmianami).

Nie wyszczególnienie ww. zestawieniu norm i przepisów nie zwalnia Wykonawcę od ich stosowania.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych oświadcza, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym (o parametrach nie gorszych niż opisane w specyfikacji).