10 kwietnia  2026rok

Boisko wielofunkcyjne 

NAWIERZCHNIA 
Przewidziano wymianę całej nawierzchni istniejącego boiska na nawierzchnię sportową,  poliuretanowo-gumową z zachowaniem istniejącego odwodnienia dwustronnego za pomocą rur drenarskich. Jest to nawierzchnia o grubości ok. 16mm wymagająca podbudowy ET o grubości 30- 35 mm która składa się z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym .  

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,  służy  do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. 

Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa. Warstwę bazową o grubości ok. 8mm tworzy mieszanina granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego. Warstwa wykończeniowa – użytkowa o grubości ok. 8mm to mieszanina granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego. Łączna grubość nawierzchni to ok. 16mm.

Układana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Po całkowitym związaniu mieszaniny malowane są linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane w tabeli:

	PARAMETR
	na podstawie
EN14877

	Grubość, mm
	16 (8+8)

	Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa)
	0,42

	Wydłużenie względne przy zerwaniu, %
	54

	Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym (23°C), mm 
	2,6

	Redukcja siły (23°C), %
	51

	Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g
	1,6

	Odporność na sztuczne starzenie oceniona zmianą barwy (stopień w skali szarej); (metoda badań PN-EN 20105-A02:1996)
	4-5

	Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV
	 

	- nawierzchnia sucha
	83

	- nawierzchnia mokra
	57

	Prędkość przesiąkania wodą mm/h
	8172

	Zachowanie się piłki koszykowej odbitej pionowo (w stosunku do betonu) %
	101


Wymagane dokumenty systemu nawierzchni jako przedmiotowe środki dowodowe bez możliwości uzupełnienia 
· Atest PZH 

· Atest PZH

· Karta Techniczna potwierdzona przez producenta 

· Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta

· Badania na zgodność z normą PN EN 14877:2014 potwierdzające wymagane parametry

· Badania potwierdzające zgodność z normą DIN 18035-6:2014-12

· Badanie na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurą badawczą ITB   lub równoważne. 

· Certyfikat ISO 9001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni

PODBUDOWA
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm . Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy  usunąć). 

Podbudowa mineralno-gumowa ET powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało wykruszania się warstwy górnej.  

